EK-1
Tablo 1- Katı Yakıt Dağıtıcısı, Satıcısı ve Satış İzin Belgeleri 
	Belge Adı/Süresi
	Bilgi ve Belgeler (1)
	İlgili İl Müdürlüğü

	Dağıtıcı Belgesi

En fazla beş yıl (2)
	· Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti
· Oda Sicil kaydı
· İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti veya Kooperatif veya birlik olması halinde bu durumu gösteren belge sureti
· Firmaya ait katı yakıt depolama adresleri 

	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alındığı il (işyerinin bulunduğu il)

	Satıcısı Belgesi (3) (4)

En fazla beş yıl (2)
	
	Satışın yapılacağı il

	Satış İzin Belgesi (3)
En fazla beş yıl
	· Satıcı ve var ise dağıtıcının KYM üzerinden seçilmesi (5)
	Satışın yapılacağı il

	(1) Başvuru belgelerinin birinde, faaliyet konusunun katı yakıt satışı olduğuna dair bilginin bulunması gerekir.
(2) Belgenin düzenlenmesine esas belgelerin süresi de dikkate alınarak düzenlenir.
(3) Belgenin alındığı il dışında kullanılamaz. 
(4) Bu belge olmadan nihai tüketiciye satış yapılamaz. Satıcı, başka satıcı dağıtıcı ya da üretici/ithalatçıya satış yapamaz.
(5) İlgili ilde tanımlı en az bir satıcı olması gerekir.



Tablo 2- Isınma Amaçlı Katı Yakıt Özellikleri
	Parametre
	İthal Taşkömürü Özellikleri
	Yerli Kömür Özellikleri

	
	
	(1. Grup) İl ve İlçeler
	(2. Grup) İl ve İlçeler(2)
	Kırsal Mahalle, Belde ve Köyler

	Toplam Kükürt Oranı (kuru bazda)
	En çok. %0,9 
(+0,1 tolerans)
	En çok %2
	En çok %2,3
	En çok %2,5

	Alt Isıl Değeri kcal/kg 
(kuru bazda)
	En az 6400 (- 200 tolerans)
	En az 4800 (-200 tolerans)
	En az 4200 (-200 tolerans)
	En az 3400 (-200 tolerans)

	Uçucu madde 
(kuru bazda)
	%12-31 (+2 tolerans)
	
	
	

	Toplam Nem (orijinalde)
	En çok %10 
(+1 tolerans)
	En çok %25
	En çok %30
	

	Kül 
(kuru bazda)
	En çok %16 
(+2 tolerans)
	En çok %25
	En çok %30
	

	Boyut 
(satışa sunulan)	
	18-150 mm(1)   
(ağırlıkça en çok ±% 10 tolerans)
	18-150 mm (1)   (ağırlıkça en çok ±% 10 tolerans)
	18-150 mm(1)  (ağırlıkça en çok ±% 10 tolerans)
	18-150 mm(3)   (ağırlıkça en çok ±% 10 tolerans)

	(1) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10 mm’ye kadar inebilir. 
(2) Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000 kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok %1,5 ve diğer özellikleri bu Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler 2.Grup il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.
(3)  Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu aranmaz. 



Tablo 3- Isınma Amaçlı Kullanılması Yasak Maddeler
	Petrol koku ile mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi belediye atıkları, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ve fuel-oil kapları ve benzeri ile bu Yönetmelikte tanımlanan katı yakıtlar dışındaki diğer atıklar.



Tablo 4- Sanayi Amaçlı Yerli Katı Yakıt Özellikleri
	Parametre  
	İnce Taneli Toz Kömür 
	Pirina

	Alt Isıl Değeri kcal/kg
	En az 1200 (kuru bazda)
	En az 3700 (orijinalde)

	Toplam Kükürt (kuru bazda)
	En çok %2,5
	

	Nem (orijinalde)
	En çok %30*
	En çok %15

	Kül (kuru bazda)
	En çok %30
	En çok %4

	Yağ (kuru bazda)
	
	En çok %1,5

	Sodyum (Na) (kuru bazda)
	
	En çok 1000 ppm

	* Toplam Nem



Tablo 5- Sanayi Amaçlı İthal Edilen Katı Yakıt Özellikleri
	
	İthal Taşkömürü, Linyit ve Metalürjik Kok
	Antrasit
	Kalsine Edilmemiş Petrol Koku (1)
	Kalsine Edilmiş Petrol Koku
	Kalsine Edilmek Üzere Kalsine Edilmemiş Petrol Koku

	Toplam Kükürt Oranı (kuru bazda)
	En çok %1 (+0,1 tolerans)
En çok %2(2)

	
	En çok %5 (+0,5 tolerans)
 5,5’ten fazla (2)
	En çok %2
	En çok %2

	Alt Isıl Değer
kcal/kg
	En az 6500 (-500 tolerans)
(kuru bazda)
	
	En az 7500 (-500 tolerans)
(orijinalde)
	
	En az 7500 (orijinalde)

	Uçucu Madde
	En çok %36 (+1 tolerans)
(kuru bazda)
	En çok %14
(kuru ve külsüz)
	
	
	

	Sabit karbon
	
	En az %86
(kuru ve külsüz)
	
	En az %95
(kuru bazda)
	

	Boyut
	
	
	0-50 mm (3)
	
	0-50 m(3)

	(1) Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi almış ve SEÖS ölçümleri çevrim içi izlenen çimento, kireç, manyezit, tuğla veya Bakanlık Oluru ile uygun görülen prosese sahip tesislerde izin verilen proseslerde kullanılır. 
(2) Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi almış ve SEÖS ölçümleri çevrim içi izlenen çimento üretim tesislerinde uygulanır.
(3) 50 mm üstü ebada ağırlıkça en çok %5’e kadar müsaade edilebilir.  









Tablo 6- Termik Santraller İçin İthal Edilen Taşkömürü ve Linyit Özellikleri
	Özellikler
	Sınır Değerler

	Toplam Kükürt Oranı (kuru bazda)
	En çok %1,2
En çok %3 (1)

	Alt Isıl Değer (kuru bazda)
	En az 6400 kcal/kg (-1000 tolerans) (1)

	Uçucu Madde (kuru bazda)
	En çok %40 
%40’ın üzerinde (1)

	[bookmark: _Hlk239872839](1) Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi almış ve SEÖS ölçümleri çevrim içi izlenen termik santrallerde uygulanacak sınır değer.




Tablo-7 Katı Yakıt Torba Örneği
	İTHALATÇI/ÜRETİCİ FİRMA ADI
	 

	UYGUNLUK BELGESİ NO*
	

	TSE BELGESİNİN TARİH VE SAYISI**
	

	Kullanım Amacı
	

	Katı Yakıt Cinsi
	

	Firmanın Adresi
	

	Firmanın Telefonu
	

	Torbanın Ağırlığı
	 

	Yakıtın Menşei
	 

	Paçal Oranı
	 

	Paçal Kömürlerin temin edildiği kömür ocağı
	

	KATI YAKITIN ÖZELLİĞİ
	Bu Yönetmelik Sınır Değerleri
	Taahhüt Edilen Sınır Değerler

	Toplam Kükürt/Kükürt (Kuru Bazda)
	 
	 

	Alt Isıl Değer (kuru bazda)
	 
	 

	Uçucu Madde (kuru bazda) (İthal kömür için)
	 
	 

	Toplam Nem/Nem (Orijinalde)
	 
	 

	Kül (kuru bazda)
	 
	 

	Boyut              
	 
	 

	Yerli Kömür/Kömür Briketi Kullanımı için Gruplandırması

	1. Grup İl ve İlçeler 
	 

	 2. Grup İl ve İlçeler
	

	Kırsal Mahalle, Köy Ya da Belde
	

	KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ

	Soba
	 

	Kalorifer Kazanı
	 

	Mekanik Beslemeli Kazan
	 

	TORBALAMA TESİSİ
	 

	Adresi
	 

	Tel
	 


* Bu satırda ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü tarafından Katı Yakıt Modülü üzerinden verilen belge tarih ve numarası yazılacaktır.
**TSE Uygunluk Belgesi istenen yakıtlar için.














Tablo-8 Uygunluk Belgesine Tabi Yakıtlar ve Gerekli Belgeler

	Yakıt 
	Gerekli Belgeler

	Isınma amaçlı yerli kömür
	· Üretim Kaydı 
· Firmaya ait yakıt depo ve kömür torbalama tesislerinin adresleri

	Kömür briketi
	· TS 12055 standardı Uygunluk Belgesi sureti
· Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi
· İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti
· Firmaya ait katı yakıt depolama ve kömür briketi torbalama tesislerinin adresleri

	Isınma amaçlı katı biyoyakıt briketi/peleti
	· TS EN ISO 17225 (2-7) standard serisine ilişkin Uygunluk Belgesi sureti
· Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi
· İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti
· Firmaya ait katı yakıt depolama ve torbalama tesislerinin adresleri

	Sanayi amaçlı olarak pelet/biriket/yonga halinde katı biyoyakıt (1) 
	· TS EN ISO 17225 (2-5) standard serisine ilişkin Uygunluk Belgesi sureti
· Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi
· İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti
· Firmaya ait katı yakıt depolama tesislerinin adresleri

	Pirinanın ve katı biyoyakıt tanımında yer almayan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 Atık Listesinde yer alan 03 01 05 kodlu atıkların; üretildiği tesiste sanayi amaçlı yakma sisteminde veya üretildiği tesiste 1 MW üstü ısınma amaçlı yakma sisteminde kullanılabilmesi için
	· Katı biyoyakıt için TS EN ISO 17225 standard (1) serisi kapsamında analiz raporu (son iki yıla ait)
· Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi
· İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti
· Pirina için SKHKK Yönetmeliğinin Ek-5’inin (A) bölümünde yer alan sınır değerlere uygunluğuna ilişkin analiz raporu


	Yerli kömür paçallama tesislerinde üretilen ısınma amaçlı paçal kömür 
	· Çevre İzin Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi
· İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti
· Firmaya ait katı yakıt depolama ve torbalama tesislerinin adresleri


(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan katı biyoyakıt tanımı dışında kalanlar için.


